实验五 低分子量环氧树脂的制备

实验目的

熟悉双酚A型环氧树脂的实验室制法。

实验原理

凡含有环氧基团的聚合物，总称为环氧树脂。其种类很多，但以双酚A型环氧树脂产量最大，用途最广，有通用环氧树脂之称，它是由环氧氯丙烷与二酚基丙烷在氢氧化钠作用下聚合而得。

试剂和仪器

环氧氯丙烷，二酚基丙烷(又称双酞A)，氢氧化钠，铝片，丙酮，盐酸，甲苯。三颈瓶，搅拌器，滴液漏斗，回流冷凝管，温度计等

实验步骤

1．树脂制备

将8.8g双酚A，15.2g环氧氯丙烷加入100mL三颈瓶中，装上搅拌器、滴液漏斗、回流冷凝管及温度计。水浴加热到75℃，搅拌，使双酚A全部溶解。将3.2g氢氧化钠溶于8ml蒸馏水中，置于滴液漏斗中，自滴液漏斗很慢滴加氢氧化钠溶液至三颈瓶中，保持反应液在70 ℃左右．约0.5h滴加完毕。在75—80℃继续反应1.5～2h,此时液体呈乳黄色。停止反应．冷却至室温，向瓶内加入蒸馏水12mL，甲苯24mL，充分搅拌并倒入分液漏斗中，静置片刻，分去水层，再用蒸馏水洗涤数次，直到洗涤水相呈中性及无氯离子(用pH纸及AgNO3溶液检查)，分出有机层，常压蒸去苯，然后减压下尽量除去甲苯、水及未反应的环氧氯丙烷。瓶中留下淡棕色粘稠的环氧树脂。

2．粘结试验(以铝片作粘合对象)

(1)将铝片两块在处理液中浸10～15min， 取出用水洗清后，干燥之。

(2)用干净的表面皿称取环氧树脂4g，加乙二胺(约0．3g)，用破棒调和均匀后，取少量涂于两块铝片端面，胶层要薄而均匀(约0.1mm厚)，把两块铝片对准胶合面合拢，并用螺旋夹固定，放置待固化(室温)，观察粘结效果。

注意事项

开始滴加氢氧化钠溶液速度要慢一些，环氧氯丙烷开环是放热反应，反应液温度会自动升高。

思考题：

为什么向反应体系中缓慢加氢氧化钠？