实验二 界面缩聚制备癸二酰己二胺

实验目的

掌握界面缩聚的原理和操作技术。

实验原理

界面缩聚的基本反应是酰氯在酸接受体存在下与醇或胺的活泼氢起作用，属于非平衡缩聚反应。从外表上看，这个反应是有机相中的二酰氯和含有酸接受体的水相中的二胺在两相界面上进行的。如聚癸二酰已二胺可采用此法得到。

试剂和仪器

癸二酰氯，己二胺，四氯化碳，氢氧化钠，烧杯等。

实验步骤

将3mL癸二酰氯溶于50mL四氯化碳(或四氯乙烷)，溶液置于200mL烧杯中。在酰氯溶液的上面小心地注入4.4g己二胺溶于50mL水的溶液。在两层溶液的界面形成聚合物的薄膜，用镊子钳住薄膜，自烧杯中拉出成为一根连续的线。用50％乙醇水溶液或丙酮洗涤数次，产品先在通风橱中用红外灯加热干燥，然后在真空烘箱中于60℃干燥。

注意事项

1.为防止界面被破坏，己二胺要非常小心的沿杯壁注入。

2.注意癸二酰氯的四氯化碳溶液在下层。

思考题：

为什么要求癸二酰氯的四氯化碳溶液在下层？