实验一 聚乙酸乙烯酯的溶液聚合

实验目的

了解溶液聚合的基本原理并掌握实验技术。

实验原理

溶液聚合就是将引发剂、单体溶于溶剂中成为均相，然后加热聚合。聚合时靠溶剂回流带走聚合热，使聚合温度保持平稳，这是其优点。但由于溶剂的引入，大分子自由基与溶剂发生链转移反应，使聚合物分子量降低。

试剂和仪器

乙酸乙烯酯，过氧化苯甲酰，无水乙醇.

搅拌器，三颈瓶，回流冷凝管等.

实验步骤

在装有搅拌器、冷凝器、温度计和导气管的100mI三颈瓶中加入20g乙酸乙烯酯，4mL无水乙醇，0.2g过氧化苯甲酰(先用2ml乙醇配成溶液），通氮气、加热水浴、回流、搅拌，在氮气保护下进行反应。温度控制在65—70 ℃之间，反应3h后，得透明的粘状物，加入95％乙醇50ml，配成溶液。温度保持在70一75℃，搅拌0.5h，使其成均匀的溶液。称取3—4g溶液先在通风橱中用红外灯加热，使溶剂大部分挥发，再在真空烘箱中烘干，计算转化率。

注意事项

反应后期，聚合物极粘稠，搅拌阻力较大，可以加入少量乙醇。

思考题：

溶液自由基聚合中影响聚合物分子量和单体转化率的因素有哪些？